PRUEBAS ENTRADA BIOMATERIALES 2011. Sergio Lagos Mediavilla

Consejo: Saber siempre composiciones de lo que salga, que acelera o que retarda las reacciones o posibles fallas, reacciones químicas, siempre preguntan sobre eso. tienen que complementar las respuestas! Ojala les sirva ¡

PRUEBA BIOSEGURIDAD

- Defina bioseguridad

Conjunto de normas, metodologías de trabajo y estrategias para prevenir el riesgo de infecciones cruzadas al paciente, doctor, y personas que se relacionan con estos.

- De 4 ejemplos de ergonomía

Sentarse con los pies apoyados en el suelo, espalda recta, rodillas en 90º, reducir la extensión de los movimientos, colocar cerca los instrumentos, colocar las superficies de trabajo a una altura de 5 cm. por debajo del nivel del codo del clínico

- Nombre los niveles de desinfección y de ejemplos de cada uno

Alto nivel: destruye todos los MO a excepción de las esporas Ej: Glutaraldehido

Nivel medio: inactiva bacterias vegetativas, incluyendo Mycobacterium tuberculosis, y la mayoría de hongos y virus, pero no las esporas Ej: Alcohol 70%, Hipoclorito de Sodio

Bajo nivel: puede destruis algunos virus y hongos, pero no los MO resistentes como M. tuberculosis o esporas Ej: Fenoles sintéticos, Amonios cuaternarios

PRUEBA PROPIEDADES MECÁNICAS, CERAS, YESOS

- Defina Resilencia

La resilencia es la resistencia de un cuerpo a los esfuerzos bruscos. Se diferencia de la tenacidad en que ésta cuantifica la cantidad de energía almacenada por el material antes de romperse, mientras que la resiliencia tan sólo da cuenta de la energía almacenada durante la deformación elástica.

- ¿Qué se entiende por memoria elástica de una cera?

Es un material, que está dentro de los termoplásticos, por lo tanto tienden a regresar a su forma original después de manipularse, lo que se conoce como “memoria elástica”

- Explique la expansión higroscópica del fraguado del yeso

PRUEBA DE ALGINATO

- ¿Qué sucede si al preparar mi alginato en mi tasa de goma hay restos de yeso?

La reacción se acelera porque el yeso contiene sulfato de calcio que es el componente reactivo para el alginato

- ¿Qué sucede si al preparar mi alginato en mi tasa de goma hay agua?

Retarda la reacción de fraguado, aumenta el tiempo de trabajo, y la resistencia al desgarro disminuye

PRUEBA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN RÍGIDOS

- Nombre los componentes de cada tubo de la Pasta Zinquenólica

Base: Óxido de zinc, aceites inertes, resinas

Activador: Eugenol o clavo de olor o ácido orto etoxibenzoico, relleno, resinas, aceites

- Si se incorpora agua a la mezcla ¿Qué sucede?

Se acelera el tiempo de fraguado, pero pierde estabilidad dimensional y rigidez

PRUEBA DE ELASTÓMEROS

- Nombre las etapas de la polimerización

1:Inducción a)Activación b)Iniciación

2: Propagación

3: Transferencia de cadenas

4: Terminación a)Por aniquilación b) Por transferencia de H

- Defina viscoelasticidad

Es un material que se comporta como un sólida elástico y como un líquido viscoso a la vez. La elongación en estos materiales depende no sólo de la tensión sino que depende del tiempo que ésta es aplicada. Tensión + tiempo = deformación

PRUEBA DE RESINAS ACRILICAS

- Nombre las etapas clínicas de polimerización y en que etapa se manipula

1.Arenosa, 2.Filamentosa, 3.Plástica, 4. Gomosa, 5.Rígida; se manipula en la etapa plástica

- diferencias entre termocurado y quimiocurado

Termocurado; tiene mayor grado de polimerización, tiene menos monomero residuañ por lo tanto es menos irritante, tiene mayor grado de contracción de polimerización (es uno de sus contras), tiene menor grado de contracción térmica, tiene mayor estabilidad de color, tiene mayor dureza de Knoop

PRUEBA ÓPTICA Y COLOR

- ¿Cuáles son las dimensiones del color? Definalas

Luminosidad: es la cantidad de energía electromagnética que un cuerpo emite por unidad de tiempo, cantidad de luz que posee un color, que tan brillante puede ser, dimensión más importante

Saturación: Cantidad de pigmentación de una tonalidad y luminosidad definida, segunda dimensión más importante

Tonalidad: Esta dada por la longitud de onda no absorbida, comúnmente llamado color.

*no tuvimos pruebas de Cementos porque el Profe Ortuzar no estaba esos días, pero aquí les dejo preguntas típicas del Doctor Gaínza durante el práctico.

CEMENTOS DE BAJA RESISTENCIA

- Diferencia entre un cemento monoaniónico y un polianiónico

Cemento monoaniónico: ácido inorgánico, posee un solo anión reactivo, reacciona con un elemento a la vez, no presenta interacción química con el diente

Cemente polianónico: ácido orgánico, varios aniones reactivos, reacciona con el polvo y con el diente, unión química al diente, sin presencia de adhesivo

- Composición del Hidróxido de Calcio y sus propiedades

Pasta base: Tungsteno de calcio, fosfato de calcio tribásico, óxido de zinc en silicato de glicol

Pasta catalizadora: Hidróxido de calcio, óxido de zinc, estereato de zinc en etileno, tolueno o sulfonamida

Propiedades: pH elevado por lo tanto estimula actividad odontoblástica, bactericida, baja resistencia mecánica, electropositivo por lo tanto muy soluble, no son buenos aislantes térmicos ni eléctricos

- Composición del Eugenato de Zinc y sus propiedades

Polvo: Óxido de zinc, alúmina, sílice, polímeros

Líquido: Alcohol aceitoso (eugenol), puede tener aceite de oliva, timol, clorotimol, guayatimol, ,etil guayacol, esencia de laurel

- puede tener resinas hidrogenadas para aumentar la resistencia y bajar la solubilidad

- puede tener ácido ortoetoxibenzoico para aumentar la resistencia

Propiedades: Obtundente, bacteriostático, buenos aislantes térmicos y eléctricos, bajas propiedades mecánicas, endurecimiento lento, deshidratantes

CEMENTOS DE ALTA RESISTENCIA

- Composición del cemento fosfato de zinc

Polvo: óxido de zinc (90,3%), óxido de magnesio (8,2%), trióxido de bismuto (1%), dióxido de sílicio (1,4%)

Líquido: ácido fosfórico libre y tamponado, aluminio, zinc, AGUA!

- Indicaciones para preparar el cemento fosfato de zinc

Loseta fría, loseta seca, espatulado amplio, incorporar el polvo progresivamente (técnica incremental), espatulado entre 60 y 90 segundos, espatulado final más duradero.

- Composición del Vidrio Ionómero

Polvo: Sílice, alúmina, fluoruro de aluminio, fluoruro de calcio, fluoruro de sodio, fosfato de aluminio

Líquido: AGUA, ácidos orgánicos, ácido poliacrílico, ácido maleico y itacónico para reducir la viscosidad e inhibir la gelación, ácido tartárico para aumentar el tiempo de trabajo y acortar el tiempo de gelificación

PRUEBA DE AMALGAMA

- Fases de la aleación

Gama: Ag3Sn

Gama1: Ag2Hg3

Gama2: Sn7-8Hg

Epsilon: Cu3Sn

Eta: Cu6Sn5

- Composición de la aleación convencional

Mínimo 65% peso Ag, máximo 28% peso Sn, máximo 6% peso Cu, máximo 2% peso Zn

- Etapas de la manipulación

1.Trituración, 2.Condensación, 3.Bruñido pretallado, 4.Tallado, 5.Bruñido, 6.Pulido

PRUEBA DE ADHESIÓN

- Nombre 6 condiciones que afecten la adhesión y su favorecen o desfavorecen

-No eliminar el solvente desfavorece

-Dejar esmalte húmedo desfavorece

-Secar dentina desfavorece

-Impurezas afectan la adhesión para mal

-A menor ángulo de humectación mayor adhesión

-humectar un poco matriz colágeno para que aumente adhesión y no colapse matriz colágena

PRUEBA RESINAS INDIRECTAS

1)Nombre 6 diferencias entre resinas compuestas directas e indirectas

Resinas directas: fotopolimerisables con luz azul, se trabajan con técnica incremental, menos grado de polimerización, mayor sensibilidad a la técnica, menor resistencia al desgarro, mayor posibilidad de filtración marginal

Resinas indirectas: fotopolimerisables con luz blanca, no se realiza técnica incremental, mayor grado de polimerización, menor sensibilidad a la técnica, mayor resistencia al desgarro, menor posibilidad de filtración

PRUEBA RESINAS INDIRECTAS 2

- Nombre 6 diferencias entre una restauración indirecta cerámica con alto contenido de leucita y una restauración indirecta de resina compuesta

- Restauración cerámica es más rígida (mayor módulo de young)

- Cerámicas tienen enlaces iónicos y covalentes, resinas antes de polimerizar unidos por fuerzas de van der walls y post polimerización por covalentes

- Cerámicas inertes naturaleza inorgánica, resinas polimerizan

- Cerámico resiste mejor la compresión

- Cerámico más frágil

- Cerámica es termoestable, resina no

- Cerámico mayor compatibilidad biológica, resina puede irritar por monomeros

PRUEBA INVESTIMENTO y COLADO

- Qué es un investimento?

Es un material refractario capaz de soportar altas temperaturas el cual da una impresión en negativo de el patrón de cera

- Composición de investimento tipo 1 y su principal mecanismo de expansión

Aglutinante de yeso

Sílice para contrarrestar contracción del yeso

Modificadores: Carbono y Cobre agentes reductores, antioxidantes y Cluoruro de sodio y Acido bórico controlan expansión y tiempo de trabajo

Expansión de fraguado, térmica, higroscópica

- Composición de investimento tipo 2 y su principal mecanismo de expansión

Aglutinante óxido de magnesio y fosfato monoaniónico

Sílice

Carbono: suavizante para oro, contaminante para aleaciones metálicas

Expansión de fraguado térmica

PRUEBA INVESTIMENTO Y COLADO 2

- Nombre 3 fallas del colado y una causa de cada uno

-Nódulos: por burbujas de aire

- Crestas, rebabas, arrugas: Por alta velocidad de calentamiento

- Rechupado: defectos en la solidificación, acabado prematuro del flujo de metal fundido durante la solidificación

PRUEBA ENDODONCIA

- Nombre de qué color es el mango de una lima:

- 15: blanca

- 30: azul

- 35:verde

- Qué número tiene una lima:

- Negra serie 1: 40

- Amarilla serie 1: 20

- Roja serie1: 25